


[bookmark: _GoBack]Tabela 1 - Classificação dos espécimes em grupos com suas respectivas energias, tempos e fontes de luz. Comparação das médias e desvios padrão de dureza superficial de topo, lateral e desgaste superficial. 
	Grupo
	Fonte
	Densidade de potência (mW/cm2) 
	Tempo (s)
	Energia (J/cm2)
	Microdureza
	Desgaste

	
	
	
	
	
	Topo
	Lateral 
	

	1a
	VIP (Bisco)
Halógena
	
300
	20
	6
	85,47±2,00 a
	72,6±1,53 a
	16,62±1,34 c

	1b
	
	
	40
	12
	84,33±1,76 a
	74,3±2,56 a
	10,72±2,25 ab

	1c
	
	
	80
	24
	90,72±1,23 bcd
	74,9±1,82 a
	12,00±0,61 b

	1A
	VIP (Bisco)
Halógena
	
600
	10
	6
	92,53±1,31 fg
	82,7±1,59 b
	9,13±0,94 a

	1B
	
	
	20
	12
	91,63±1,26 d
	82,8±1.03 b
	9,17±0,65 a

	1C
	
	
	40
	24
	93,34±1,04 fg
	82,9±1,39 b
	10,75±1,33 ab

	2a
	Ultrablue (DMC)
LED, 2ª Geração
	
300
	20
	6
	88,93±1,29 bcd
	78,6±5,62 b
	18,30±1,30 c

	2b
	
	
	40
	12
	89,07±1,30 bc
	83,6±2,28 b
	12,23±1,25 b

	2c
	
	
	80
	24
	90,61±0,70 de
	83,2±0,72 b
	10,42±1,53 ab

	2A
	Ultrablue (DMC)
LED, 2ª Geração
	
600
	10
	6
	90,21±0,65 cde
	81,6±2,32 b
	10,52±1,60 ab

	2B
	
	
	20
	12
	89,88±0,75 cde
	80,1±0,82 b
	12,40±0,64 b

	2C
	
	
	40
	24
	89,19±1,09 cde
	81,9±1,00 b
	10,22±0,98 ab

	3a
	Ultralume (Ultradent)
LED, 3ª Geração
	
>800
	10
	>8
	87,77±1,23 b
	88,1±0,78 b
	12,40±0,44 b

	3b
	
	
	20
	>16
	93,04±1,78 g
	93,9±0,52 c
	11,79±0,89 b

	3c
	
	
	40
	>32
	94,57±1,52 g
	93,9±1,18 c
	10,10±0,29 ab


      *Teste de Tukey. Letras iguais no sentido vertical revelam semelhança estatística entre os grupos (p<0,05).



